На правах рукописи

Бабина Инга Александровна

Особенности структурообразования  многокомпонентных оксидов, содержащих Р2О5

по данным модельного эксперимента

Специальность 02.00.04 – Физическая химия

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата физико-математических наук

Челябинск-2009

Работа выполнена на кафедре общей физики Курганского государственного университета

Научный руководитель:            доктор технических наук, профессор

Воронцов Борис Сергеевич

Официальные оппоненты:       доктор физико-математических наук,

профессор Валерий Петрович Бескачко

(Южно-Уральский государственный

Университет, г.Челябинск)

кандидат физико-математических наук,

доцент Нина Иосифовна Ильиных

(УрТИСИ ГОУ «СибГУТИ», г.Екатеринбург)

Ведущая организация:             Институт минералогии УрО РАН

Защита состоится «16» декабря 2009г. в 15 час. 00 мин. На заседании диссертационного совета Д 212.298.04 Южно-Уральского государственного университета по адресу: 454080 г. Челябинск, пр.им. В.И.Ленина, 76, ауд. 1001.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Южно-Уральского государственного университета.

Отзывы на автореферат, заверенные печатью организации, просьба направлять по указанному адресу.

Автореферат разослан «14» ноября  2009г.

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 212.298.04,

доктор технических наук

Общая характеристика работы

Актуальность проблемы

Оксидные материалы, содержащие , являются перспективными для самых разнообразных применений в промышленности, создании современных наукоемких производств, в научных исследованиях.

Так институтом радиотехники и радиоэлектроники РАН совместно с НЦ волоконной оптики при ИОФ РАН разработана технология волоконных световодов на основе кварцевого стекла с добавками оксида фосфора до 15мол.%. Лучшие образцы были использованы для создания рамановских волоконно - оптических лазеров.

В ОАО «Институт стекла» разработаны новые составы технологичных метафосфатных стекол типа , где  характеризующихся высокой степенью воспроизводимости составов во время синтеза. Указанные стекла под действием облучения способны накапливать электрический заряд и удерживать его в течение длительного времени. Исследованиями установлено, что фактором, определяющим величину накопленного заряда, является энергетика структуры. Однако в целом физическая природа электретного эффекта в неорганических стеклах остается неопределенной. Кроме того, в процессе исследований установлено, что варьирование добавок оксидов-модификаторов в пределах 5-25 мол.%. позволяет изменять в очень широких пределах физико-химические свойства, такие как температура стеклования, ТКЛР (термический коэффициент линейного расширения), плотность, показатель преломления и др.

Фторфосфатные стекла щелочных металлов обладают рядом специфических физико-химических свойств и являются перспективными материалами для создания на их основе новых твердых электролитов.

Оптимальный состав оксидных композиций для указанных выше применений подбирался, как следует из анализа опубликованных работ, определялся в основном путем подбора. Связано это с тем, что в связи с трудностями осуществления структурных исследований оксидных материалов в области высоких температур недостаточно установлены взаимосвязи в цепочке состав – структура - свойства.

Эффективность современных научных исследований обусловлена комплексным применением теоретических разработок, натурного эксперимента и численным моделированием на ЭВМ. Как уже отмечалось, в области высокотемпературных исследований организация натурного эксперимента весьма сложна. Имеются специфические сложности и в организации модельного эксперимента. Однако, если удается построить адекватную модель, появляется возможность более надежной интерпретации опытных данных, получение дополнительно, более систематичных результатов и более детального описания объекта  исследования.

Целью диссертационной работы является:

Изучение взаимосвязи состава и механизма структурообразования в неупорядочных композициях, содержащих оксид фосфора Р2О5. В соответствии с общей целью решались следующие задачи:

- Определение общих закономерностей в строении структурных фрагментов сеткообразующих оксидов по результатам  квантовохимических расчетов;

- Выявление статистических закономерностей в анионном составе  силикатных и фторфосфатных расплавов с добавками  с использованием метода Монте-Карло.

На защиту выносятся следующие положения

- Для оксида фосфора, молекулярные модели, построенные из тетраэдров , хорошо воспроизводят  экспериментальные значения геометрических параметров ближнего порядка и основные характеристики электронной структуры.

- С точки зрения квантовохимических расчетов общим для этих моделей, а также для молекулярных моделей  и является - стабильность значений длин и порядков связей, одинаковость свойств  - связей с общим атомом мостикового кислорода, постоянство зарядов атомов  и мостикового кислорода. Энергия этих моделей с высокой точностью может быть представлена в аддитивном приближении.

- Возможны различные механизмы структурных изменений, вызванные добавками  в силикатные расплавы, которые определяются оксидом-модификатором. В результате формируется либо микронеоднородная структура из силикатных и фосфатных областей (для , , ), либо происходит растворение атомов фосфора в силикатной сетке (для ).

- На примере фторфосфатных расплавов показано, что возможно построение неэмпирической модели, которая сможет давать такую же информацию об анионном строении, как и прецизионный натурный эксперимент. При этом для высокомолекулярных ионов эксперимент модельный может дать более детальное описание, чем натурный и способствует интерпретации полученных опытных данных.

Научная новизна

Впервые сформулированы критерии, отличающие структурные фрагменты сеткообразующих оксидов с позиций квантовохимических расчетов.

Уточнены закономерности формирования электронного энергетического спектра для линейных молекулярных моделей, образованных связями .

Установлен механизм влияния оксида-модификатора на процесс структурообразования при добавлении  в силикатные расплавы.

Показана возможность построения адекватных неэмпирических моделей фторфосфатных расплавов с экспериментальной точностью воспроизводящих анионный состав.

Практическая значимость работы

Для заданного набора компонентов оксидных силикатно-фосфатных, алюмо-фосфатных, германо-фосфатных, фторфосфатных, сульфатнофосфатных, нитридных и других расплавов в модельном эксперименте по предложенной методике определены области составов, перспективные для получения заданных требований к электронной и анионной структуре.

Апробация работы и публикации

Основные результаты работы доложены и обсуждены на XIV Международной конференции по химической термодинамике в России, г.С.-Петербург, 2002; VI Международной научно-технической конференции «Компьютерное моделирование 2005», г.С.-Петербург; 6, 7, 8 и 9 Российских семинарах «Компьютерное моделирование физико-химических свойств стекол и расплавов», г. Курган, 2002г., 2004г., 2006г., 2008г.; 1 научно-практической конференции «Современные технологии полиструктурного мира», г.Челябинск, 2005; 2 научно-практической конференции «Наука и современные технологии», г.Челябинск, 2006;

Публикации:  по теме диссертации опубликовано 15 работ, в том числе 4 из рекомендованного  ВАК перечня ведущих рецензируемых научных журналов и изданий.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, 4 глав, списка литературы из 92 названий. Общий объем работы составляет 155 страниц машинописного текста, включая 59 рисунков и 40 таблиц.

Содержание работы

Во введении кратко излагаются предпосылки для выбора темы диссертации, и обосновывается актуальность выполненной работы. Сформулирована основная цель и задачи работы, представлены научная новизна, основные положения выносимые на защиту и практическая значимость.

В первой главе приведен литературный обзор, в котором представлены особенности строения и физико-химических свойств фосфорсодержащих стекол и расплавов. Указываются перспективные направления для разработки новых фосфатных материалов. Проведен анализ методов модельного исследования, который показал, что для решения поставленных задач, с учетом специфики выбранных объектов наиболее адекватным является метод Монте-Карло в сочетании с решеточной моделью, структурные фрагменты которой анализируются методами квантовой химии.

Во второй главе. В кластерном приближении полуэмпирическим и неэмпирическим методами квантовой химии рассчитаны геометрические характеристики, распределение электронной плотности и формирование энергетических электронных зон для структурных фрагментов оксидов фосфора , кремния  и бора .

Установлено, что также как для оксидов бора и кремния, линейные модели оксида фосфора с граничными атомами водорода характеризуются достаточно стабильными значениями длин и порядков связей, а также перераспределением заряда в цепочке .

В качестве примера в таблице 1 приведены характеристики линейных моделей  с граничными атомами водорода.

Таблица 1 - Характеристики моделей линейных структурных фрагментов-цепочек оксида фосфора с граничными атомами водорода

| Число атомов в модели | E∙1018 Дж | Погрешность аддитивного расчета | <L>, Р-О | Средний порядок Р- О- (Р ) | Максимальная асимметрия длин/порядков | Заряды атомов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Р | Ом | Од |
| 1 | 215,832 | - |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 379,58 | 0,16 | 1,659 | 0,591 |  | 2,27 | -1,072 | -0,861 |
| 3 | 543,34 | 0,13 | 1,666 | 0,581 |  | 2,30 | -1,092 | -0,857 |
| 4 | 707,12 | 0,015 | 1,665 | 0,582 |  | 2,33 | -1,092 | -0,86 |
| 5 | 870,88 | 0,17 | 1,663 | 0,584 |  | 2,34 | -1,091 | -0,863 |
| 6 | 1034,67 | 0,015 | 1,664 | 0,586 |  | 2,35 | -1,088 | -0,872 |
| 7 | 1198,47 | 0,23 | 1,662 | 0,585 |  | 2,36 | -1,091 | -0,872 |
| 8 | 1362,2 | 0,12 | 1,662 | 0,585 |  | 2,33 | -1,092 | -0,873 |

Из данных таблицы 1 видно, что в группе линейных моделей, содержащих от 2-х до 8 атомов фосфора, практически не меняются средняя длина и средний порядок  связей. Это же касается зарядов атомов фосфора и мостикового кислорода. - связи с общим мостиковым кислородом одинаковы как по длине, так  и по порядку связи. Полная энергия этих моделей с отклонением не более 0,0023% может быть представлена в аддитивном приближении.

Замена граничных атомов водорода на атомы лития приводит к ряду заметных изменений. Длина связи  возрастет, разброс ее значений увеличится =1,715±0,009. Соответственно средний порядок связи уменьшается, а его разброс существенно увеличивается < Рαβ>= 0,56±0,01.Изменяется и перераспределение электронной плотности между атомами: заряд на атомах фосфора в среднем возрастает и составляет 2,27±0,05; заряд на мостиковом атоме кислорода убывает qом=-0,986±0,009; qод=0,846±0,01 также убывает. Наиболее заметны изменения, связанные с симметрией соседних(с общим Ом)связей. Критерий асимметричности по длине связи возрастает до 1,17, а по порядкам связей (даже если не учитывать связей на концах цепочек) достигает 1,43.Сопоставление данных для линейных фрагментов трех оксидов , ,  показывают, что в  данном ряду длина связей возрастает, а ее порядок соответственно убывает. В этом же ряду увеличивается перераспределение заряда в цепочке , т.е. возрастает вклад ионной составляющей в энергию связи. Асимметрия длин и порядков связей с общим  возрастает в ряду , , . Таким образом, сеткообразующая способность  по всем этим характеристикам должна быть меньше, чем для  и .

Дополнительно к этому были исследованы молекулярные модели фрагментов, образованных совместно связями , , . В результате установлены следующие закономерности: заряд на мостиковом атоме кислорода в цепочке  равен среднему значению зарядов мостиковых атомов из цепочек  и . Это же выполняется и для суммы порядков сопряженных связей. При этом происходит «смещение» мостикового атома кислорода в сторону атома фосфора (длина связи  возрастает, а длина связи  убывает). Для иллюстрации смешенной цепочки, образованной атомами  и  на рисунке 1 приведен конкретный пример - это сшивание связью  двух цепочек из  и .

Рис. 1 - Характеристики каркасных связей модели состава .

Проведена энергетическая оценка процессов структурообразования в оксидах, содержащих оксид фосфора. Она показала, что на поверхностях потенциальных энергий (ППЭ) имеются достаточно выраженные минимумы, отвечающих линейным цепочкам, содержащим фрагменты:

и    ,

где Ме =Li,Na,H.

Полученные в этих расчетах значения полной энергии позволяют сопоставить глубину минимумов для цепочек различной длины и различного состава. В качестве «нулевой» оценки относительной стабильности структур нами рассчитывались разности глубин минимумов для гипотетических реакций структурообразования в результате которых происходит образование мостиковых связей и в последующем увеличивается длина цепочки. Подобные реакции рассматривались также для  цепочек, и для линейных структур, содержащих фрагменты ,  и . Расчет соответствует .

Реакции первого типа моделируют первый этап полимеризации – образование димеров. Для моделей с граничными атомами водорода, участвующих в этих реакциях были проведены расчеты (ab-initio) с базисами STO-3G, и расчеты полуэмпирическим методом РМ-3. Результаты этих расчетов обобщены в табл.2.

Таблица 2 - Энергетический эффект образования мостиковых связей  в моделях с

граничными атомами водорода .

| Метод расчета |  |
| --- | --- |
|  | PM3 | ab-initio STO-3G |
|  | 5,99 | 5,36 |
|  | 6,04 | 17,78 |
|  | 7,14 | 18,62 |

Отметим, что в подтверждение  положений теории перестройки Ван-Везера, энергетический эффект рассчитанный двумя способами оказался небольшим, кроме того в зависимости от рода оксида модификатора соотношение в энергетических эффектах образования связей ,   и   может изменяться различным образом.

В сопоставлении рассмотрено формирования электронной структуры для индивидуальных оксидов фосфора и кремния, и изменение энергетического спектра при их смешении.

Для  и   области расположения валентных зон близки и вид кривой плотностей состояния  (рис. 2) сходен.

а)                                                                               б

Рис. 2 - Гистограммы плотности состояний в валентной квазизоне линейных фрагментов структуры а)  и б)  с семью атомами фосфора (линия тренда - полином 7 степени)

При образовании совместных фрагментов структуры из тетраэдра  и  происходит формирование общей валентной зоны, однако при этом не образуется связывающих молекулярных орбиталей, общих для всей цепочки - связей.

В третьей главе. Исследовано  влияние добавок оксида фосфора на структуру силикатных расплавов  в решеточной модели.

В связи с важностью корректной оценки полной энергии  решеточной модели в начале моделирования проведена более детальная проработка аддитивного метода расчета. Объектом для квантово-химических расчетов в кластерном приближении является молекулярная модель фрагмента структуры исследуемого вещества. Такая модель может содержать до сотен атомов. В данной работе для исследования закономерностей структурообразования в системах на основе оксидов сеткообразователей  и  изучено порядка 100 молекулярных моделей с каркасом из ,  и  связей.

На этих моделях определялась точность аддитивного расчета полной энергии решеточной модели. Полагалось, что полная энергия каждой модели может быть представлена в виде,	где (N - общее число моделей)  (- число возможных видов связей), - энергия, соответствующая связи с номером .

Для нахождения численных значений  по результатам квантовохимических расчетов использовалась следующая оптимизационная процедура. Составлялась целевая функция Y в виде разниц между энергиями , полученными в независимом квантовохимическом расчете для каждой модели и энергиями, представленными в виде суммы вкладов, соответствующих определенным типам связей.

.

Далее находился минимум целевой функции при заданных начальных значениях  и заданных интервалах их варьирования. По завершению расчетов на печать выводились оптимизированные значения , целевая функция , а также абсолютные и относительные погрешности аддитивного расчета  для каждой из моделей.

В проведенном исследовании проверялось влияние на точность аддитивного приближения следующих факторов: начальных значений и границ поиска; общего числа моделей (N) при заданном химическом составе; типа связей, которым приписывались фиксированные значения ; выбора квантовохимического метода расчета (РМ-3 и МПДП), химического состава моделируемой системы.

Получены следующие результаты. Достаточно двух-трех последовательных уточнений начальных значений и границ поиска, чтобы при неизменных данных, использованных для оптимизации прийти к однозначному результату по значениям ,  и .

При заданном химическом составе результаты оптимизационной процедуры зависят от того, какие модели и какое их число N используется при нахождении k-значений . Необходимое число моделей определялось следующим образом:  моделей включалось в оптимизационную процедуру. Для них определялись относительные погрешности,  и отношение   Проверка показала, что существенное превышение какого-либо значения  над остальными свидетельствует о том, что при квантовохимическом расчете для моделей с номером  не был, достигнут наиболее глубокий минимум ППЭ. Для таких моделей проводились повторные квантовохимические расчеты.

Далее по полученным значениям  находились относительные погрешности  для нескольких  моделей, не задействованных в оптимизационной процедуре. Если значения  существенно превышали наибольшее из значений , то размер базы моделей для оптимизации увеличивался до . Вновь определялись значения  и  и т.д. Увеличение базы моделей прекращалось при достижении условий  и  одного порядка с .

Расчеты показали, что для трехкомпонентных систем типа  и  для получения оптимизированных трехцентровых вкладов в полную энергию необходимо было ( 16 моделей. При этом максимальная погрешность составляет .

Объединение указанных моделей в одну базу, которая будет представлять четырехкомпонентную систему, например , приводит к возрастанию целевой функции на 13%. Как следует из данных, приведенных в таблице 3, изменение величины самих энергетических вкладов при изменении состава системы не превышает 0,1%.

Таблица 3- Энергетические вклады , соответствующие трехцентровым связям (расчет методом РМ-3)

|  | Связь | Моделируемая система | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 51,262 | - | 51,270 | 51,266 |
| 2 |  | 70,674 | - | 76,680 | 70,677 |
| 3 |  | 72,691 | 72,756 | 72,705 | 72,717 |
| 4 |  | 91,941 | 91,882 | 91,920 | 91,894 |
| 5 |  | 53,682 | 53,576 | 53,632 | 53,630 |
| 6 |  | - | 51,293 | 51,290 | 51,291 |
| 7 |  | - | 70,642 | 70,628 | 70,635 |

Таким образом, при усложнении состава моделируемой системы SiO2-Р 2О 5-Na 2O точность предложенного алгоритма расчета энергии несколько уменьшается, но в то же время остается достаточно высокой для выбранных объектов исследования.

Сопоставлением установлено, что представление полной энергии одних и тех же моделей в виде суммы энергетических вкладов, соответствующих трехцентровым связям типа , , , всегда  на порядок точнее, чем аналогичное суммирование по двухцентровым связям типа , ,  и др. При моделировании методом МК ранее установлено, что введение небольшого количества  существенно изменяет структуру расплавов системы . Для проверки общности данного факта нами изучено  влияние добавок  (до х=15 мол.%) на структуру SiO2-Li2O, , , SiO2-CaO.

Анализировалось, как и в предыдущих работах: распределение силикатных, фосфатных и силикатно-фосфатных комплексов по размерам; рассчитывалось содержание мостикового, концевого и свободного кислорода. Дополнительно к этому в ходе работы разработаны дополнительно методики расчета: процента атомов сеткообразователя в комплексах различного размера и числа связей каждого типа ( , , , , ),  а также среднего числа связей каждого узла.

В качестве примера приведем данные для расплавов с основностью   (-отношение мольных долей оксида модификатора и оксидов сеткообразователей).

Установлено, что при добавлении  во всех исследуемых силикатных расплавах одинаково, по линейному закону возрастает количество мостиковых атомов кислорода примерно на 1,1% мол. %  ( рис.3).

Рис. 3 - Зависимость относительного числа мостиковых атомов кислорода от количества добавки  оксида фосфора в моделях оксидов с

Однако реорганизация мостиковых связей в 4-х изученных системах происходит по-разному. В системах  (),  добавки  приводят к росту числа связей , которое достигает максимума при   6 мол.% . При этой же концентрации начинается формирование  связей. На примере  это показано на рисунке 4а. Далее число связей  убывает, а число связей  возрастает пропорционально вводимому количеству .

В расплавах с  связи  начинают формироваться раньше, но вначале (до 6%) их число растет очень медленно и лишь затем кривая роста становится более крутой. Число  связей здесь увеличивается до 10 моль.%  и лишь затем начинает убывать  (рис.4б).

В системе  отличие от предыдущих систем (как видно из рис. 4в) качественное. Здесь добавки  сразу приводят к замене  связей связями . Это качественное отличие поведения данной системы видно и на рис. 3. Для этой системы прямая зависимости числа мостиковых атомов кислорода от содержания  лежит значительно выше, чем для трех других изученных систем.

а)                                                   б)                                                  в)

Рис. 4 - Изменения в числе мостиковых связей, вызванных добавками  а), б) , в) .

Анализировали поведение атомов фосфора вводимых в расплавы разного состава. При добавлении до 6%  в расплав  атомы фосфора вступают в связь с атомами  (рис.5). Образуются элементарные группировки , это приводит к уменьшению числа связей .

Рис. 5- Связи, образуемые атомами фосфора, при их введении в расплав

Распределение атомов фосфора по связям при введении в качестве добавки в систему  такое же, как и в случае системы . Перераспределение атомов  по связям одинаково в двух указанных системах. Здесь также степень полимеризации возрастает за счет увеличения числа -связей. При этом часть атомов натрия переключается на атомы фосфора, стабилизируя ионы . В области  мол.%  начинают формироваться -связи.

Вводимые в расплав  атомы фосфора образуют в основном связи  (примерно 2,9 связей на атом) и порядка 0,1 связи . В итоге уменьшается число связей  и увеличивается связность силикатных областей за счет вновь образовавшихся связей . С увеличением добавки  число связей  в расчете на 1 атом медленно снижается, а число связей  растет, достигая наибольшего значения 0,5 при 12 мол.%  ( рис.6).

Рис. 6 - Среднее число связей, образуемых одним атомом фосфора (а) и одним атомом кремния (б) в основных расплавах SiO2-CaO-P2O5.

При введении оксида фосфора в расплав  с основностью 1,5 атомы фосфора образуют в среднем  связей с атомами кремния и примерно 0,4 связи с атомами магния. В результате этого уменьшается с 2,54 до 2,34 среднее число связей атомов кремния с магнием и от 1,46 до 1,36 атомов кремния друг с другом.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что влияние добавок  на изученные основные расплавы характеризуется как общими закономерностями, так и существенными различиями. Добавки  приводят к росту числа мостиковых атомов  кислорода и соответственно к уменьшению числа концевых атомов. При этом число свободных атомов кислорода незначительно.

Вводимые в расплав ,  и  атомы фосфора образуют преимущественно связи с ионами ,  и , что приводит к увеличению числа -связей и соответственно способствует формированию микронеоднородной структуры. Небольшое число связей  начинает образовываться при добавлении более 6 мол.% . Эти связи образуются преимущественно по границам силикатных кластеров. Качественно отличен механизм структурных изменений расплавов . Здесь вводимые атомы фосфора образуют преимущественно -связи, что приводит к формированию силикатно-фосфатных комплексов и более равномерному распределению атомов кремния и фосфора.

Изученное в главе 3 влияние основности на структурные характеристики показало, что:

- При добавлении оксида фосфора во всех исследуемых образцах увеличивается число мостиковых атомов кислорода; однако с уменьшением основности  коэффициент роста (тангенс угла наклона) убывает практически линейно;

- С ростом основности наклон интерполяционных прямых  возрастает;

- Углы наклона интерполяционных прямых уменьшаются с уменьшением основности;

- Для нейтральных расплавов число мостиковых атомов в связях Si-O-Si убывает, но с меньшими коэффициентами для оксида магния и натрия, а для оксида кальция наблюдается небольшой рост;

- Относительное число мостиковых атомов кислорода в связях Si-O-Si  для кислых расплавов линейно убывает, а для связей Si-O-P возрастает в случае всех модификаторов; по быстроте убыли  модификаторы располагаются в последовательности MgO, Na2O, Li2O, CaO;

- В расчете на один атом фосфора среднее число P-O-Si связей увеличивается вне зависимости от основности для CaO и Li2O(Na2O); для MgO наблюдается небольшой рост для основных расплавов и убыль для кислых и нейтральных.

В результате обобщенного анализа результатов показано, что возможны различные механизмы структурных изменений, вызванных добавками  в силикатные расплавы, которые определяются оксидом модификатором. В моделях с  фрагменты  присоединяются к граничным связям  силикатной сетки, отделяя и закрывая ее наиболее открытые части. В итоге формируется микронеоднородная структура с обособленными силикатными областями, связность узлов которых растет с увеличением содержания . Соотношение числа  поверхностных - связей, закрытых атомами  и фрагментами зависит от основности. Сформированные таким образом,  области «растворены» в объеме из элементарных группировок .

Формирование микронеоднородной структуры в моделях с  происходит при значительно меньшем содержании . Вне зависимости от основности, силикатные области здесь преимущественно ограничены атомами . Лишь при достаточно большом содержании добавки по границам этих областей происходит присоединение фрагментов. При этом возможен распад силикатных областей на отдельные части.

В моделях с , наоборот, области, охваченные, совместной сеткой связей увеличиваются; возрастает связность узлов этой сетки. В то же время размеры и связность силикатных фрагментов внутри этой совместной сетки уменьшается. Практически в ней остаются лишь линейные цепочки, включающие до 10 атомов кремния. Происходит как бы растворение атомов фосфора в силикатной сетке. Связей  при этом не образуется.

В четвертой главе изучалась анионная структура фторфосфатных расплавов на основе метафосфатов . Для исследования выбраны составы с  отношение мольных долей (R MeF и ), аналогичные исследованным составам экспериментально. Интервалы температур в модельном эксперименте также соответствовали условиям натурных экспериментов. При расчетах методом Монте-Карло использовано два набора энергетических параметров. Один из них также как и для случая силикофосфатных расплавов (глава 3) получен расчетом полуэмпирическими квантовохимическими методами РМ-3 или MNDO. Второй же набор получен в результате неэмпирических расчетов с базисом STO-3G. При сопоставлении расчетных и экспериментальных данных полагались на близость анионного состава расплавов и стекол соответствующих составов. В связи с тем, что фактически строилось две модели, проведено их  сопоставление по распределению атомов кислорода и фтора по типам связей и распределения комплексов по размерам (рис.7).

Рис. 7- Графики распределения: фтора в группировках с n=2-3 и кислорода в группировках с n=7-9 в зависимости от R, рассчитанные полуэмпирическим и неэмпирическими методами.

На рис. 8 приведены гистограммы распределений по размерам комплексов для R=1,25.

а) 							б)

Рис. 8 – Распределение по размерам комплексов: а) расчет методом PM-3, б) неэмпирический расчет с базисом STO-3G. Слева процент комплексов с n в указанном интервале к их общему числу, справа процент атомов кислорода в этих комплексах

Из рисунков видна качественная несомненная близость зависимостей от R и гистограмм распределения. Таким образом, модельный эксперимент, основанный на различных наборах параметров, дает в целом одинаковую картину структурообразования в исследованных объектах.

Достоверность полученных данных оценивалась на основе сопоставления с экспериментальными данными, приведенными для тех же составов в  опубликованных работах. По данным ЯМР спектроскопии, введение в состав  фторида лития в области  приводит к деполимеризации длинноцепочечных полифосфат – анионов. Процесс деполимеризации сопровождается появлением в ЯМР – спектрах  сигналов от ди-, три-, тетрафосфат анионов, а также интенсивного сигнала от  полифосфат – анионов.

Кроме того, данные ЯМР спектроскопии на ядрах  позволили зафиксировать сигналы от фторофосфатных анионов. Это дифторофосфат – анионы, содержащие атомы фтора на обоих концах полифосфатных цепей , где ; монофторофосфат – анионы , где . Обнаружен также дифторофосфат-анион , в котором атом фосфора связан с двумя атомами фтора и зафиксирован интенсивный сигнал от фторид-аниона.

Все указанные типы ионов зарегистрированы и в наших моделях.

Кроме того, что полученные в модельном эксперименте данные, приведенные нами в таблицах и на рисунках, дают точно такую же качественную картину структурных изменений, происходящих при добавлении , о которой говорит натурный эксперимент, имеется и количественное соответствие результатов.

Аналогичные данные получены по анионной структуре фторфосфатных расплавов на основе метафосфата натрия. Дополнительно к натурному эксперименту для  этих  расплавов установлено, что для комплексов, начиная с n=5 имеется некоторое значение R (далее оно обозначено Rmax) при котором в состав комплексов с данным n входит максимальный процент общего числа атомов кислорода. Данная зависимость представлена на рисунке 9.

Рис. 9 -  Зависимость Rmax от размера комплекса

Эта функция свидетельствуют о быстрой убыли Rmax с ростом n, что подтверждает правильность предложенного механизма деполимеризации как последовательного деления крупных комплексов на более мелкие.

В данной главе приведен пример,  в котором показано полезность  результатов моделирования для корректного объяснения результатов эксперимента.

По экспериментальным данным деполимеризация  при добавлении  идет по схеме

При этом должно образовываться одинаковое количество фосфат и фторфосфат анионов. Однако, по экспериментальным данным, полученным в этих же работах, количество низкомолекулярных фосфат анионов больше, чем фторфосфат анионов.

В проведенном нами модельном эксперименте получены следующие данные по низкомолекулярным анионам. При малом содержании  из четырех возможных ионов с одним атомом P в системе фиксируется лишь ионы . При увеличении добавки , при некотором его пороговом содержании появляются ионы . При дальнейшем увеличении  в составе число этих ионов растет и при R(1.43 число ионов  и  практически сравнивается. Ионы типа  и  образуются достаточно редко. Если не учитывать наличие этих ионов в системе и считать, что имеются элементарные ионы только первых двух типов, то по соотношению среднего числа атомов кислорода и фтора ,  которое определяется при моделировании методом Монте-Карло, можно рассчитать процент элементарных комплексов, содержащих атом фтора. Действительно, если принять, что в модели имеется m комплексов  и  комплексов , то число атомов кислорода в составе элементарных комплексов будет равно 4m+3 , а число атомов фтора . Тогда

и ,

рассчитанные таким образом  значения относительного числа элементарных комплексов с фтором в зависимости от R приведены на рисунке 10.

Рис. 10 - Зависимость относительного числа элементарных комплексов с одним атомом фтора от R

В числе комплексов с двумя атомами фосфора преобладают комплексы состава  и . Число комплексов второго типа увеличивается с ростом содержания . Комплексы с большим содержанием атомов фтора типа  и  образуются в небольших количествах лишь при . Предыдущая формула  может быть обобщена для нахождения относительного числа комплексов  и . Она имеет вид

Для  получены результаты, которые обобщены на рисунке 11.

Рис. 11 - Зависимость относительного числа комплексов с двумя атомами фосфора, содержащими фтор, от R

Как видно в обеих моделях получены линейные зависимости с близкими параметрами. Для  также получен линейный рост фторсодержащих ионов в зависимости от R. Для n=4 уже при R=1.35 все комплексы содержат атомы фтора, а для n=(5 это происходит уже с R=1.25.

Таким образом, полученные нами результаты по данному факту согласуются с натурным экспериментом. Однако, если в экспериментальных работах для объяснения неравенства числа низкомолекулярных фосфат и  фторфосфат ионов привлекаются дополнительные механизмы деполимеризации остаточной водой и , образующимся при взаимодействии  и , то в нашей модели этот результат не требует привлечения каких-либо дополнительных механизмов. Как видно из приведенных данных причина в том, что различен средний размер фосфат и фторфосфат ионов, и он зависит от R.

Основные результаты и выводы

В результате квантовохимического анализа геометрического строения и электронной структуры молекулярных моделей определены следующие «квантовохимические критерии» связей, формирующих пространственную сетку в оксидах – это стабильность значений длин и порядков связей, одинаковость свойств  связей с общим мостиковым кислородом, постоянство зарядов катиона-сеткообразователя  и мостикового атома кислорода.

Установлен механизм формирования электронной и энергетических зон.

Модельный эксперимент показал, что химические связи, в которые вступают вводимые в силикатный расплав атомы фосфора, определяются оксидом модификатором. В модели расплавов с MgO атомы фосфора образуют преимущественно  связи (в среднем 2,8 из 3). Наоборот, в моделях с CaO формируются только связи . В случае модификаторов  и  связи  являются преобладающими, причем их среднее число существенно возрастает с основностью.

Установлено, что возможны различные механизмы структурных изменений, вызванных добавками  в силикатные расплавы, которые определяются оксидом модификатором. В итоге либо формируется микронеоднородная структура с обособленными силикатными областями, связность узлов которых растет с увеличением содержания , либо, наоборот, происходит растворение атомов фосфора в силикатной сетке.

На примере фторфосфатных расплавов на основе метафосфатов  показано, что модельный эксперимент с использование метода Монте-Карло дает такую же информацию об анионном строении, как и прецизионный натурный эксперимент (ЯМР, ИК-спектроскопия и др.). При этом эксперимент модельный может дать более детальное описание высокомолекулярных ионов по сравнению с натурным.

Основные публикации по теме диссертации

В журналах перечня ВАК

1. Бабина, И.А. Влияние добавок  на структуру расплавов  / И.А. Бабина, О.И. Бухтояров, Б.С. Воронцов // Вестник ЮУрГУ. Серия «Математика, физика, химия». - 2005.- № 6. - С. 219-227.

2. Бабина, И.А. Моделирование формирования электронного энергетического спектра оксида фосфора  на линейных молекулярных моделях/ И.А. Бабина, Б.С. Воронцов // Вестник ЮУрГУ. – 2007. -  № 3[75]. -     С. 56-62..

3. Воронцов, Б.С. Влияние добавок  на структурные характеристики расплавов  по данным модельного эксперимента / Б.С. Воронцов, О.И. Бухтояров, И.А. Бабина // Расплавы. - 2007. - № 5. - С. 71-77.

4. Бухтояров, О.И. Анионная структура фторфосфатных расплавов на основе метафосфата натрия по расчетам методом Монте-Карло/ О.И. Бухтояров, Б.С. Воронцов, И.А. Бабина // Вестник ЮУрГУ. Серия «Математика, физика, химия». – Челябинск/ - 2008. - Вып. 11. - №22(122). - C. 33–37.

В других изданиях

- Vorontsov, B.S. Research of thermodynamic properties of oxide-fluoride melts

in a model experiment / B.S. Vorontsov, O.I. Bukhtoyarov, V.V. Moskvin, I.A. Babina // XIV Int. conf. of chemical thermodynamics in Russia. Saint-Peterburg. - 2002. - P. 233.

- Воронцов, Б.С Квантовохимический анализ фрагментов структуры оксидов

SiO2-P2O5 с модифицирующими добавками Na2O  и Li2O/ Б.С. Воронцов, И.А. Бабина, С.Г.Лупашко// Труды 6-го Российского семинара «Компьютерное моделирование физико-химических свойств стекол и расплавов». – Курган. – 2002.-С.15-16.

- Воронцов, Б.С. О применимости полуэмпирических квантовохимических методов при изучении структуры оксидов / Б.С. Воронцов, И.А. Бабина, В.В. Москвин, В.М. Солодовников // Труды 7-го Российского семинара «Компьютерное моделирование физико-химических свойств стекол и расплавов». – Курган. – 2004. - С. 29-30.

- Бабина, И.А. Энергетическая оценка процессов структурообразования в оксидах, содержащих  // И.А. Бабина, Б.С. Воронцов // Москва. «Научное обозрение». – 2005. - № 6. - С. 47-53.

- Бабина, И.А.Алгоритм расчета энергии для моделирования методом Монте-Карло оксидов на основе  // И.А. Бабина, Б.С. Воронцов //VI Международная конференция «Компьютерное моделирование 2005».-С.Пб.-2005.-С.189-202.

- Бабина, И.А. Моделирование физико-химических свойств и структуры неупорядоченных оксидов / И.А. Бабина // Труды XXV Российской школы по проблемам «Наука и технологии». М.: РАН. – 2005.- С. 396-400.

- Бабина, И.А. Компьютерное моделирование методом Монте-Карло оксидов на основе / И.А. Бабина // 1 научно-практическая конференция «Современные технологии полиструктурного мира». Челябинск. – 2005.- С. 44-49.

- Бабина, И.А. Влияние добавок  на структуру основных расплавов  / И.А. Бабина, О.И. Бухтояров, Б.С. Воронцов // Труды 8-го Российского семинара «Компьютерное моделирование физико-химических свойств стекол и расплавов». Курган. - 2006.-  С. 92-93.

- Бабина, И.А. Компьютерное моделирование как возможность прогнозирования / И.А. Бабина // 2 научно-практическая конференция «Наука и современные технологии». Челябинск. – 2006.- С. 18-20.

- Бухтояров, О.И. Структура фторфосфатных расплавов на основе метафосфата лития по  данным модельного эксперимента / О.И. Бухтояров, Б.С. Воронцов, И.А. Бабина // Курган, Вестник КГУ. – 2006.- № 4(08).- Вып.1. - С.99-101.

- Воронцов, Б.С. Моделирование строения расплавов КРО3-КF с применением квантовохимических расчетов и метода Монте-Карло/ Б.С. Воронцов, О.И. Бухтояров, И.А. Бабина// Труды 9-го Российского семинара «Компьютерное моделирование физико-химических свойств стекол и расплавов». – Курган. – 2008. - С. 22-24.